Задачи, блок 3

1. Cформулируйте условия, при которых изотерам Фрумкина может быть сведена к логарифмической изотерме Темкина вида  = (1/f)*ln(b*c) и установите соотношение между параметрами изотерм Фрумкина (B, a) и Темкина (f, b) в этом случае. c - концентрация адсорбирующегося вещества в объеме раствора,  - степень заполнения поверхности.

2. Оцените  концентрацию ионов никеля и хлорид-ионов в растворе H2PtCl6 после формирования core-shell частиц Pt/Ni методом "гальванического вытеснения". Объем раствора - 10 мл, площадь геометрической поверхности подложки, на которой расположенны компактным слоем одинаковые сферические частицы (квадратная упаковка) - 2 см2. Гидролизом хлорплатината в ходе процедуры - пренебрегайте.

3. Медиаторный катализ различных реакций с участием кислорода и перекиси обеспечивается путем модифицирования поверхностей порфиринами и фталоцианинами переходных металлов. Эти крупные молекулы не адсорбируются в порах, размер которых сравним с их размером. Имеется два углеродных материала, для которых распределение объемов пор по размерам описывается кривыми 1 и 2 на рисунке (данные эталонной порометрии). Рассчитайте удельные поверхности таких материалов. Оцените соотношение скоростей каталитических реакций на этих материалах (в расчете на грамм углеродной подложки) при протекании таких реакций на всей их поверхности и на поверхности, модифицированной порфиринами.

4. По данным термодесорбции (для адсорбции из газовой фазы) и кулонометрии (для адсорбции из раствора, в условиях соадсорбции с водой) определены зависимости энергии адсорбции атомарного водорода для низких и средних заполнений поверхности. Какими изотермами адсорбции можно описать эти наборы данных? Прокомментируйте различия параметров для двух полученных изотерм.