Таблица 12-137

Данные для золота приведены со следующей ссылкой:

Другие данные

Handbook of Optical Constants of Solids

E.D.Palik (ed)

Длина волны (А), n и k

2066    1,422   1,306

2101    1,43    1,334

2138    1,432   1,364

2175    1,438   1,388

2214    1,442   1,418

2254    1,452   1,442

2296    1,454   1,478

2339    1,462   1,51

2384    1,47    1,55

2431    1,478   1,59

2480    1,484   1,636

2530    1,49    1,698

2583    1,504   1,748

2638    1,546   1,784

2695    1,598   1,822

2755    1,648   1,852

2818    1,69    1,882

2883    1,742   1,9

2952    1,776   1,918

3024    1,812   1,92

3100    1,83    1,916

3179    1,84    1,904

3263    1,824   1,878

3351    1,798   1,86

3444    1,766   1,846

3542    1,74    1,848

3647    1,716   1,862

3757    1,696   1,906

3875    1,674   1,936

4000    1,658   1,956

4133    1,636   1,958

4275    1,616   1,94

4428    1,562   1,904

4592    1,426   1,846

4769    1,242   1,796

4959    0,916   1,84

5166    0,608   2,12

5391    0,402   2,54

5636    0,306   2,88

6526    0,166   3,15

6888    0,16    3,8

7293    0,164   4,35

7749    0,174   4,86

8266    0,188   5,39

8856    0,21    5,88

9537    0,236   6,47

10330   0,272   7,07

11270   0,312   7,93

12400   0,372   8,77

12650   0,389   8,09

12910   0,403   8,25

13190   0,419   8,42

13840   0,436   8,59

13780   0,454   8,77

14090   0,473   8,96

14420   0,493   9,15

14760   0,515   9,36

15120   0,537   9,58

15500   0,559   9,81

15900   0,583   10,1

16310   0,609   10,3

16750   0,636   10,6

17220   0,665   10,9

17710   0,696   11,2

18230   0,73    11,5